Розрахунковий опір «R» в кгс/м² прокатної сталі

	Вид напруженого стану
	Сталь звичайної якості
	Сталь низьколегованих марок

	
	«Сталь 3»

«Сталь 4»
	«Сталь 5»
	14Г2 і 15ГС при товщині прокату , мм
	10Г2С

10Г2СД

15ХСНД
	10ХСНД

	
	
	
	≤ 20
	21 - 32
	
	

	Розтяг, стиск, прогин
	2100
	2300
	2900
	2800
	2900
	3400


