Розрахунковий опір бетону в конструкціях житлового цивільного будівництва (коефіцієнт умовної роботи рівний 0,85)
	Вид конструкції
	Вид напруженого стану
	Розрахунковий опір бетону при проектній марці бетону по міцності на стиск, кгс/м²

	
	
	М50
	М75
	М100
	М150
	М200
	М300
	М400

	Залізобетонні
	Стиск осьовий(призмова міцність Rпр)
	-
	-
	40
	60
	75
	115
	150

	
	Розтяг осьовий Rр
	-
	-
	4,1
	5,4
	6,5
	8,5
	10,0

	Бетонні
	Стиск осьовий(призмова міцність Rпр)
	18
	25
	35
	50
	70
	100
	135

	
	Розтяг осьовий Rр
	2,1
	2,9
	3,7
	4,8
	6,0
	7,5
	9,0


