Розрахунковий опір арматури при розрахунку на міцність
	Вид арматури
	Розрахунковий опір розтягнутої арматури при розрахунку на згин Ra , кгс/см²

	Гарячекатана арматурна сталь гладка класу А - I
	2100

	Сталь для прокатних профілів( двотавр, швелер, кутник, квадрат, полоса і т.п.) групи марок Ст.3
	2100

	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А - I I 
	2700

	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А - I I I
	2400

	Звичайний арматурний дріт гладкий класу В – I (для зварювальних сіток і каркасів) діаметром 3 – 5 мм 
	3150

	Звичайний арматурний дріт періодичного профілю класу В – I (для зварювальних сіток і каркасів) діаметром 3 – 4 мм
	3500

	Звичайний арматурний дріт періодичного профілю класу В – I (для зварювальних сіток і каркасів) діаметром  5 мм
	3400


