Сортамент металевих швелерів
	№ профілю
	Вага 1 пог.м, кг
	Розміри, мм
	Площа поперечного перерізу, см²

	
	
	висота
	ширина полички
	товщина полички
	

	5
	4,84
	50
	32
	4,4
	6,16

	6,5
	5,90
	65
	36
	4,4
	7,51

	8
	7,05
	80
	40
	4,5
	8,98

	10
	8,59
	100
	46
	4,5
	10,9

	12
	10,4
	120
	52
	4,8
	13,3

	14
	12,3
	140
	58
	4,9
	15,6

	14а
	13,3
	140
	62
	4,9
	17,0

	16
	14,2
	160
	66
	5,0
	18,1

	16а
	15,3
	160
	68
	5,0
	19,5

	18
	16,3
	180
	70
	5,1
	20,7

	18а
	17,4
	180
	74
	5,1
	22,2

	20
	18,4
	200
	76
	5,2
	23,4

	20а
	19,8
	200
	80
	5,2
	25,2

	22
	21,0
	220
	82
	5,4
	26,7

	22а
	22,6
	220
	87
	5,4
	28,8

	24
	24
	240
	90
	5,6
	30,6

	24а
	25,8
	240
	95
	5,6
	32,9

	27
	27,7
	270
	95
	6,0
	35,2

	30
	31,8
	300
	100
	6,5
	40,5

	33
	36,5
	330
	105
	7,0
	46,5

	36
	41,9
	360
	110
	7,5
	53,4

	40
	48,3
	400
	115
	8,0
	61,5


